Техническое задание

Арт. 10033-6

Наименование объекта закупки

Крепление наклонное для мнемосхемы 600х800 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой устройство, позволяющее разместить тактильную мнемосхему, с габаритными размерами не менее 600мм по высоте и не менее 800 мм по ширине, на вертикальной стене. Для обеспечения удобства считывания информации изделие имеет наклонную поверхность, угол отклонения от вертикали должен находиться в диапазоне 10-15 градусов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно быть изготовлено из литого акрилового стекла, толщиной не менее 3 мм. Для эстетичного вида и безопасности использования, крепления должны иметь цилиндрическую форму и изготавливаться из металла с нанесением хрома методом гальваники. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы, размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее 660 мм по высоте и не менее 860 мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры крепления не должны превышать 730 мм по высоте, 860 мм по ширине. Глубина крепления без учета держателей должна быть не более 145 мм, с учетом держателей не более 170 мм. Допустимые отклонения по размерам не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности торцов | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Для монтажа мнемосхемы крепление укомплектовано дистанционными держателями не менее 4-х шт, диаметром не менее 16 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Крепление наклонное для мнемосхемы 600х800 мм – 1 шт.

Дистанционные крепления – 4 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---