Техническое задание

Арт. 50124-A4-ST3-IND

Наименование объекта закупки

Стойка для информационных указателей, из стали Ст3, индивидуальная

Цель закупки

Крепление тактильных информационных указателей, с целью обеспечения навигации всем категориям людей, включая незрячих и слабовидящих.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой металлический каркас в виде вертикальной цилиндрической трубы диаметром 38 мм, установленной на широкой круглой опоре. В верхней части предусмотрено крепление для монтажа тактильной мнемосхемы или тактильного указателя, которое может быть как вертикальным, так и наклонным. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов и иных выделяющихся элементов. Стойка предназначена для крепления тактильных информационных указателей, для использования внутри помещения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - вертикальная опора должна быть выполнена из трубы диаметром 38мм, маркой стали не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. - заглушки, кронштейн, монтажная и поворотная пластины должны быть выполнены из листовой стали, марки не ниже Ст08 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, круглая опора должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет покраски элементов металлического каркаса по согласованию с заказчиком: белый, желтый, серый, черный. Основание для крепления информационного указателя должно быть выполнено на основе композитного алюминия, толщиной не менее 3мм. Рамка должна быть выполнена из алюминиевого профиля, цвет серебро матовое. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальной опоры, основания для размещения тактильного указателя и круглой опоры. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вертикальная опора должна быть выполнена из металлической трубы диаметром 38мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения высокой прочности, основание для крепления тактильного указателя должно быть выполнено из АКП, толщиной не менее 3мм. С целью соблюдения травмобезопасности, а также для придания изделию эстетичного вида, основание должно быть обрамлено в рамку, выполненную из алюминиевого профиля и не имеющую острых углов и окончаний. Крепление основания к вертикальной опоре должно осуществляться посредством монтажной пластины, поворотной пластины и кронштейна, выполненных из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик. Конструкция крепления должна обеспечивать возможность регулировки угла наклона информационного указателя. Для обеспечения устойчивости конструкции круглая опора, должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08, диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 6мм. Сборка вертикальной опоры и круглой опоры должна осуществляться посредством винтового соединения. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий для восприятия тактильной информации высота стойки (без учета основания для крепления тактильного указателя) должна быть не менее 962 мм. Для обеспечения устойчивости конструкции диаметр опорного основания должен быть не менее 300мм, толщина не менее 6мм. Для обеспечения возможности размещения тактильного указателя, видимое поле должно быть не менее ХХХ мм по высоте и не менее ХХХ мм по ширине (в соответствии с заказом). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для информационных указателей, из стали Ст3, индивидуальная - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---