Техническое задание

Арт. 52075

Наименование объекта закупки

Реабилитационные брусья с регулировкой по высоте и ширине, разборные, для беговых дорожек

Цель закупки

Оборудование беговых дорожек для занятий по восстановлению навыков ходьбы, с целью восстановления двигательной активности пациентов.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Реабилитационные брусья предназначены для адаптации беговой дорожки, с целью возможности ее эксплуатации людьми с ограничениями здоровья. Конструктивно изделие представляет собой металлический каркас, оборудованный поручнями. Поручни обеспечивают дополнительную опору и помогают поддерживать равновесие во время подъема, спуска и ходьбы по беговой дорожке. С целью создания комфортных условий при эксплуатации, конструкция брусьев обеспечивает возможность бесступенчатой регулировки поручней по высоте в диапазоне от 870 до 1170 мм, а также возможность регулировки поручней по ширине в диапазоне от 650 до 1050 мм, с шагом 50 мм. Реабилитационные брусья предназначены для оборудования беговых дорожек, с шириной платформы не более 1150 мм и просветом между платформой и поверхностью не менее 50 мм. Каркас изделия и поручни, выполнены из стали с защитным порошково-полимерным покрытием, устойчивым к санитарно-гигиенической обработке. Конструкция имеет высокую прочность, устойчива. Реабилитационные брусья для беговых дорожек поставляются в разобранном виде, что обеспечивает удобство при транспортировке и позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка изделия осуществляется посредством болтового соединения. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочности изделия и долговечности эксплуатации конструкция изготавливается из: - трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной стенки не менее 1,5 мм; - трубы профильной сечением не менее 20х40, марки стали не ниже Ст3, толщиной стенки не менее 1,5 мм; - трубы профильной сечением не менее 25х50, марки стали не ниже Ст3, толщиной стенки не менее 1,5 мм; - листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм и 3,0 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Цвет: черный/белый. |
| Требования к конструкции изделия | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, левого и правого поручней. Для удобства транспортировки конструкция каркаса должна быть сборно-разборная. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, элементы каркаса должны быть выполнены из профильной трубы 25х50х1,5 мм, профильной трубы 20х40х1,5 мм и листовой стали толщиной не менее 1,5 мм и 3 мм. Конструкция каркаса должна обеспечивать возможность регулировки брусьев по высоте и ширине. Для обеспечения комфортных условий захвата кистью руки, а также высоких эксплуатационных характеристик, поручни должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения комфортных условий при спуске и подъеме, поручень должен быть оборудован загнутым окончанием, высотой не более 338 мм. Длина поручня должна быть не менее 1154 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к габаритным размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами в собранном виде: - высота не менее 1205 мм; - min ширина не менее 935 мм; - max ширина не менее 1335 мм; - глубина не менее 1060 мм. |
| Требование к техническим характеристикам | Регулировка высоты поручней: бесступенчатая, диапазон от 870 до 1170 мм Регулировка ширины поручней: от 650 до 1050 мм, с шагом 50 мм. Вес: 45 кг |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Реабилитационные брусья с регулировкой по высоте и ширине, разборные, для беговых дорожек – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---