Техническое задание

Арт. 80058

Наименование объекта закупки

Скамья универсальная "MINI", со спинкой, для улицы и помещений, нержавеющая сталь

Цель закупки

Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и деревянного настила. Выполненное во всепогодных условиях. Предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей. Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь AISI 304. Настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Конструкция каркаса изделия изготавливается из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 95 мм, с последующим 2-х слойным нанесением полиуретанового лака. Крепление скамейки к поверхности пола осуществляется при помощи фланцев, изготовленных из стали не ниже, чем AISI 304. |
| Требование к конструкции скамьи | Каркас изделия должен представлять собой высокопрочную цельносварную конструкцию, выполненную из стальных нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Вертикальные опоры должны быть оборудованы уголками, изготовленными из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм для крепления деревянного настила (сидения), а также кронштейнами толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления спинки скамьи. Конструктивно скамья должна быть оборудована подлокотниками в количестве не менее 2 штук, имеющих цельностальную конструкцию с каркасом и обеспечивающий более комфортные условия при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА. Для обеспечения устойчивости конструкции и прочного монтажа, каждая ножка вертикальной опоры должна быть оборудована фланцем, изготовленным из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм, размером не менее чем 100х100 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х монтажных отверстий, диаметром не менее 8,5 мм. Сиденье скамьи, состоящее из деревянного настила, крепится с помощью мебельных болтов в количестве не менее 10 штук к стальным карманам, изготовленным из нержавеющей стали не ниже, чем AISI 304 толщиной не менее 3 мм, приваренных к вертикальным опорам и позволяющим скрыть металлические крепления. Деревянный настил изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 95 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску со скруглением R 5 мм. Количество досок не менее 7 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления спинки скрыты специальными металлическими кронштейнами, крепления сидения скрыты специальными металлическими карманами. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации угол наклона спинки должен быть не менее 200. |
| Требования к геометрическим размерам | Скамья должна быть изготовлена промышленным способом, размерами: - высота не менее 918 мм; - ширина (без учета фланцев) не менее 800 мм; - глубина не менее 614 мм; Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, размеры сиденья должны быть: - высота от уровня пола не менее 470 мм: - ширина не менее 720 мм; - глубина не менее 387 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм, размером не менее 100х100 мм. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски спинки, в правой части должны быть инкрустированы информационная табличка и пиктограмма доступности, выполненные на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). С целью обеспечения травмобезопасности, табличка и пиктограмма должны иметь врезное крепление и не должны выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья универсальная "MINI", со спинкой, для улицы и помещений, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---