Техническое задание

Арт. 51502

Наименование объекта закупки

Скамья с голубями декоративная

Цель закупки

Оборудование места отдыха

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой сборное изделие, изготовленное из металлического каркаса с декоративными элементами и деревянного настила, выполненное во всепогодных условиях. Скамья устойчива к любым видам осадков и погодным изменениям. Имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не выцветает. Элементы металлического каркаса, выполненные с применением лазерной декоративной резки, придают изделию эстетичную привлекательность и индивидуальность. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Крепление скамьи осуществляется посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств все элементы металлической конструкция изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, с покраской порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозионных свойств и устойчивости к погодным условиям. Для обеспечения устойчивости к погодным условиям, деревянный настил и подлокотники, должны быть выполнены из обработанных досок: зашкуривание, покрытие морилкой в 3 слоя и покрытие лаком в 2 слоя. Для обеспечения прочности, толщина доски должна быть не менее 20 мм. |
| Требование к конструкции скамьи | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, оборудованного деревянным настилом и подлокотниками количестве 2-х штук. Конструктивно металлический каркас представляет собой цельносварное изделие, состоящее из боковин и основы для крепления деревянного настила. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: основание металлического каркаса должно быть выполнено из стальных профильных труб 20х20 мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм и листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. Боковины металлического каркаса должны быть выполненных из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. Для обеспечения прочного монтажа, ножки боковин должны быть оборудованы монтажными пластинами, выполненными из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. Для придания изделию эстетичной привлекательности и индивидуальности, боковины и лицевая часть основания каркаса, должны быть изготовлены с декоративными узорами, выполненными посредством лазерной резки. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, боковины должны быть оборудованы подлокотниками, размером не менее (ШхГ): 60х435 мм, выполненными из деревянной доски толщиной не менее 20 мм, для обеспечения долговечности использования. Деревянный настил представляет собой сиденье и спинку. Для обеспечения долговечности использования, настил скамьи должен быть изготовлен из деревянной доски толщиной не менее 20 мм. Для обеспечения комфорта при эксплуатации, ширина доски должна быть не менее 60 мм. Для исключения травмирования, верхняя часть доски должна иметь закругленные грани радиусом не менее 5 мм. Общее количество досок должно быть: для сиденья не менее 7 шт., для спинки не менее 5 шт. Для обеспечения возможности крепления деревянного настила посредством болтов М8х40, каждая доска должна иметь не менее 2-х отверстий. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 870х1500х650 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, - размеры сиденья должны быть: (ШхГ): 1342х450 мм; - размеры спинки должны быть (ШхВ): 1342х315 мм. |
| Цветовое исполнение | Цветовое исполнение металлической конструкции – Антик бронза. Цвет дерева – темный. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья с голубями декоративная – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--